行政院農業委員會高雄區農業改良場

木瓜結構型水平網室工程施工規範要求

一.鐵材工程：

1.材料：

(1).本工程採用之型鋼、方管，均須符合國家標準CNS。

(2).本工程使用之鋼材，所有焊接點除不銹鋼品外，均以底漆加面漆處理以防鏽。

(3).本工程使用之螺栓、螺絲、墊片等鋼材，除不銹鋼品外所有表面防銹處理。

2.加工：

（1）展直校正：每支鋼料在使用前均須檢查，如有彎曲變形之慮應採用不損傷鋼料之方法予以展直校正，如有鋼料受損較重，不可強行校正，應變做短料使用。

（2）裁切：裁切鋼料之方法，應以不損傷鋼料為原則，不得使鋼料發生破裂扭曲。凡鋼板切割，應用自動機導燄切,以達到整齊之割線。

（3）表面清潔：被焊接面必須無鬆屑、渣銹，潔淨無油脂等物，如已施漆，應將焊縫範圍五公分寬雙面，其油漆刮除潔淨，然後施焊，焊成後再進行補底面漆。

（4）焊法：各部焊法、厚度、長度均須確照圖示辦理，其應用焊條粗細，電焊機電壓電流，均須確導規範辦理。凡對焊條厚者，須有離縫或邊鉋成斜面，凡角焊在連接地位須儘量靠緊密合。

（5）焊位、焊序：平焊位置易於施工，為最佳之焊位，仰焊施工困難，應避免使用，工施焊應儘量減至最少，焊序對於鋼料之縮與結合關係極大，應適當安排，遵照順序施焊，以免發生不良影響。

（6）支柱及水平橫樑：所有支柱及水平橫樑之兩端銜接點內，必須維持方管之完整。

（7）所有立柱頂端均需焊接封口，以防雨水灌注。

（8）立柱與橫樑之連接標準：每個連接端，均以2個相對應的C型鋼75型連接雙孔固定座STD，並在固定座及橫樑鎖上1/2英吋以上（含）螺絲。

（9）側面立柱與橫樑連接標準：每個連接端，均以2個相對應的雙孔L型連接固定座（需大於30mm）焊於立柱上，並在固定座及橫樑鎖上螺絲。

3.組立：

（1）試併：各鋼架在工廠成後，均需試併完善，運至工地依式組立。

（2）現場只做組裝工作，嚴禁現場再切割銲接，如有修改地方皆必須紅丹底漆加鐵灰色面漆處理。

（3）以土壤地表水平作高程，完成網室48*51*4高(公尺)一座。

二.立面出入子母門裝置：

請參考圖說

施工：

（1）組裝方式依圖樣說明確實施工。

（2）組裝門時，應測其水平垂直度，以利橫拉順暢平順。

三.網室外固定式防蟲網裝置

材料：

（1） 防蟲網規範為32目PE製白色系列，固定押條全採用不銹鋼押條槽,及不銹鋼製品彈簧線，以防鏽蝕。

施工：

（1） 防蟲網施工須平整固定，每一押條槽至少上8支以上固定螺絲，並力求平均分佈。

四.基礎灌漿\RC基座埋設工程

材料及施工：

（1）放樣：於木瓜試驗田區A3-2，依業主指定位置（如灌漿及立柱位置圖）放樣。

（2）開挖：水泥柱體放樣點開挖範圍為40*40*105（H）公分，基座深入土壤80公分處必須往4方側面掏5-10公分，以形成基座。

（3）於立柱基部放置約5公分厚水泥塊，以做為立柱鋼筋底部保護層。

（4）將5公尺長的方形立柱深入1公尺於RC灌漿中，於土表以上約50公分，製作模具（40*40*50公分）灌漿，共灌漿150公分（H），40*40公分寬。前述灌漿柱體內部，採用3號鋼筋於立柱上每隔20公分點銲於方管柱體上，呈現井字形編排，每根鋼筋約25公分（網室四周圍依現場狀況調整），共編織7層鋼筋（上下均留空10-15公分），植入規定位置後加以灌漿，惟網室四周圍之所有灌漿柱體均需與周邊外牆平行，水泥牆面基座灌漿另行規範於四-（6）。

（5）立柱固定於水泥牆的方法：在基地靠水泥牆南北面（共51公尺），立柱自柱底及0.5公尺處，各焊接2個相對應的C型鋼75型連接雙孔固定座STD於立柱兩側，再利用3/8英吋不銹鋼膨脹螺絲固定於水泥牆上，使每一個立柱至少有8根膨脹螺絲固定於水泥牆上。

（6）水泥牆邊立柱灌漿約1公尺，共編織5層鋼筋（上下均留空10-15公分），仍以四-（4）為對稱規範。

五. 網室頂部防風帶

材料及施工：

（1）放樣：於木瓜試驗田區A3-2，除網室周邊以外，東西向頂部橫樑相同位置，設置7條防風帶；南北向每隔8米，與頂部橫樑相同位置，設置5條防風帶。以上防風帶均需依業主指定位置及需求固定。

（2）於周邊立柱底部設置防風帶扣環，將防風帶拴緊固定於扣環，頂部鋼索交會點以14號ψ不鏽鋼鐵絲固定於頂部橫樑。

六. 網室內側頂部預留木瓜支柱鋼索

材料及施工：

（1）放樣：於木瓜試驗田區A3-2，依業主指定位置放樣。

（2）於鋼索兩側雙邊焊接固定鋼索扣環，每一條鋼索通過頂部橫樑位置均需製作壓片固定，使鋼索固定無法滑動。

七. 木瓜畦及排水工程

施工：

（1）放樣：於木瓜試驗田區A3-2，依業主指定位置放樣，共約45公尺*12行。

（2）木瓜畦溝依現場狀況進行調整，寬度約0.8公尺，深度大約0.4-0.7公尺，需務求排水順暢及整齊。大排水溝位於A3-2田區末端連接至A3-1田區邊緣，深度大約與A3-1外緣水泥大排水溝底部高0.1-0.2公尺，排水溝必須力求順暢平整。

施工:

(1).依圖樣說明確實施工。